1452 Алюминиевая клейкая лента

Техническая информация

Изменения 	:   Декабрь 2005

Выпуск	:	  Ноябрь 1993

| Описание продукта | Клейкая лента на основе алюминиевой фольги, ламинирванной полипропиленовой пленкой. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства ( не являются спецификацией ) | Тип адгезива | На основе искусственного каучука | 3M номер : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Алюминиевая фольга / полипропиленовая пленка |  |
|  | Защитный слой | нет |  |
|  | Толщина (ASTM D-374) |  |  |
|  | Основа Общая | 60 мкм 100 мкм |  |
|  | Цвет ленты | Серебристый |  |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента получения при хранении в заводской упаковке при 21° С и 50% относительной влажности воздуха. |  |

| Характеристики ( не являются спецификацией ) | Адгезия к стали | 12 Н/ см |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на разрыв | 40 Н / см |  |
|  | Удлинение при разрыве | 44 % |  |
|  | Температуростойкость | от -25С до +70С |  |

| Порядок применения | 1. Прочность адгезионной связи зависит от степени контакта клейкой ленты с поверхностью. Для создания достаточного контакта необходимо прижать ленту к поверхности. 2. Соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными. | Для очистки поверхности рекомендуется использовать изопропиловый спирт. 3. Оптимальная температура нанесения ленты 20°C - 40°C. | Не рекомендуется нанесение ленты при температуре ниже 10°C по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива. Однако, если лента нанесена при нормальных условиях адгезионные свойства ленты сохраняются в широком температурном интервале. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сфера применения | В качестве крепежного или герметизирующего средства в строительстве, | производстве бытовой техники и других промышленных отраслях. |  |

3M is a trademark of the 3M Company.