Эпоксидный адгезив Scotch-WeldТМ 2216 B/A

Технические данные								Май 1, 1992

Описание

Scotch-WeldТМ 2216 B/A эпоксидный двухкомпонентный адгезив характеризующийся высокой прочностью на отслаивание и сдвиг

Свойства

+ предназначен для высокопрочного склеивания металлов, дерева, пластиков и 	каучуков

+ 2216 B/A серый соответствует спецификации DOD-A-82720

Физические свойства

|  | 2216 B/A | 2216 B/A |
| --- | --- | --- |
|  | Основа | Отверди-тель | Основа | Отверди-тель |
| Состав | Эпоксид-ная смола | Амины | Эпоксидная смола | Амины |
| Вязкость, сП | 75000-150000 | 40000-80000 | 11000-15000 | 5000-9000 |
| Весовое соотношение компонент | 5 | 7 | 1 | 1 |
| Объемное соотношение компонент | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Цвет | Белый | Серый | Прозрачный | Светло-желтый |
| Плотность, г/ см3 | 1.3 | 1.25 |
| Вязкость смеси, сП | 80000 | 10000 |
| Расход, | 10 м2/л | 10 м2/л |
| Открытое время (100 г при 24(С), минуты | 90 | 120 |
| Время установления адгезионной связи, часы, | 8-12 | 16-20 |
| Время полного схватывания, 24(С 66(С 93(С | 7 дней 120 минут 30 минут | 30 дней 240 минут 60 минут |
| Прочность на сдвиг, Н/см2 -55(С 24(С 82(С 121(С 177(С | 1400 1750 280 140 140 | 2100 1400 140 70 70 |

Техническая информация воспроизводит типичные значения и не должна быть использована для спецификации.