Техническая информация Февраль, 2007

| Описание продукта | Маскирующая лента 2610 это бумажная, бежевого цвета, маскирующая лента для общих применений, требующих маскирования, обеспечивает хорошую силу соединения и температурную стойкость. Имеет адгезив на основе синтетического каучука. |
| --- | --- |

| Конструкция продукта | Тип адгезива | Контроллированно-связанный патентованный 3М |
| --- | --- | --- |
|  | Основа | Гладкая крепированная бумага, пропитанная жаростойким веществом |
|  | Длина рулона (стандартная) | 55 м |
|  | Цвет ленты | Желто-коричневый |

| Характеристики | Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией |
| --- | --- |
|  | Адгезия к нержавеющей стали | 5,2 Н/10мм | ASTM D-3330 |
|  | Прочность на разрыв | 44 Н/10 мм | ASTM D-3759 |
|  | Удлинение при разрыве | 10% | ASTM D-3759 |
|  | Толщина | 0.175 мм | ASTM D-3652 |
|  | Диапазон температур эксплуатации | До 160°С |  |

| Особенности | Крепкая основа делает ленту хорошим выбором для большинства применений, требующих маскирования Обеспечивает превосходное соединение, как при комнатной температуре, так и при температуре сушильной камеры (термостата) После теста в лабораторных условиях на окрашенном металле при воздействии температуры 160°С на протяжении 60 минут чисто удалялась с поверхности. Действительная температура может быть выше или ниже для данного применения. Чистота удаления может зависеть от типа поверхности, условий процесса (например в сложных печах), от типа краски. Мы рекомендуем тестировать продукт при Ваших условиях для определения соответствует ли он вашим требованиям Не стоит применять на открытом воздухе, длительное воздействие прямого солнечного света может привести к трудностям при снятии |
| --- | --- |

| Хранение | Хранить при нормальных условиях при температуре 21°С и относительной влажности 50 % в заводской упаковке. |
| --- | --- |

| Срок хранения | Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения одного года с момента производства |
| --- | --- |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: (495) 784 7474 Fax: (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |