3М Scotch 361

Самоклеящаяся лента на стеклотканевой основе

Техническая информация

Updated 	:   March 1996

Supersedes	:	  October 1993

| Описание продукта | Основа ленты выполнена из стеклоткани, что обеспечивает высокую прочность на разрыв, износостойкость и долговечность. Клеевой слой на основе силикона обеспечивает адгезию к различным поверхностям в широком диапазоне температур. Лента 361 может быть специфицирована в применениях, требующих соответствия стандарту F.A.R. 25.853, стандарту огнеупорности. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства | # Тип адгезива | Силиконовый |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Стеклоткань |  |
|  | Общая толщина ленты | 0, 19 мм | (ASTM D-3652) |
|  | Толщина основы ленты | 0,14 мм | (ASTM D-3652) |
|  | Цвет | белый |  |
|  | # Срок хранения | 12 месяцев с момента отгрузки 3М при условии хранения в заводвской упаковке при температуре 21С и относительной влажности 50%. |  |

| Характеристики | Адгезия к нержавеющей стали ASTM D-3330 | 4.2 Н/см |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на разрыв ASTM D-3759 | 320 Н/см |  |
|  | Удлинение до разрыва ASTM D-3759 | 10 % |  |
|  | Диапазон рабочих температур Max Min | 232 °C - 54 °C |  |

| Дополнительная информация | Лента выдерживает кратковременное воздействие до 290°C в зависимости от характера и продолжительности воздействия. |  | Продолжительные воздействия свыше 230°C может привести к ухудшению клеящих свойств ленты и потемнению основы |  | Лента обладает превосходной способностью чисто удалятся с большинства металлических поверхностей. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Техника нанесения | 1. Прочность адгезионной связи зависит от площади контакта адгезив-поверхность, которую удается получить при нанесении. Наносить ленту следует прикладывая достаточное давление 2. Для получения максимальной адгезии, поверхность должна быть сухой и чистой | Для подготовки поверхности применяйте раствор изопропилового спирта с водой. 3. Идеальной температурой нанесения ленты является температура в диапазоне от 21°C до 38°C. | Нанесение ленты при температуре ниже 10°C не рекомендуется, так как адгезив становится слишком жестким и плохо “смачивает” поверхность. Однако, если правильно нанести ленту, то она способна с успехом работать при низких температурах |
| --- | --- | --- | --- |

| Применение | Сращивание и изоляция, требующие высокой прочности и стойкости к повышенным температурам | Может применяться в качестве стойкого к коррозии покрытия для стальных воздуховодов с горячим воздухом | Сращивание материалов с шероховатыми поверхностями или с низкой структурной прочностью (рубероид) |
| --- | --- | --- | --- |

| Спецификация | MIL-T-4053B |  |  |
| --- | --- | --- | --- |