Jet-melt

3792 LM адгезив

Техническая информация

Updated 	:   March 1996

Supersedes	:	  December 1993

| Описание продукта | Термоплавкий адгезив Jet-melt 3792 LM – адгезив общего назначения. Наносится при температуре 129°C. | Термоплавкий адгезив Jet-melt 3792 LM предназначен для соединения различных поверхностей таких как вспененный полистирол, ткани, АБС пластики, поликарбонат и дерево. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства Не для спецификации | Основа | Этилвинилацетат |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цвет | Прозрачный |  |
|  | Вязкость, сП при 121(С | 10500 |  |
|  | Temperature Control Setting | 1 |  |
|  | FDA Accepted 2 | Yes |  |
|  | Размеры | 15 x 203 мм Q. 15 x 48 мм |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента получения товара при хранении в оригинальной заводской упаковке при 21°C & 50 % отн. влажности |
|  | 1 Brookfield Thermosel Viscometer. 2 FDA Reg. 175.105 (adhesives) CFR Title 21. |

| Характеристики не для спецификации | Производительностькартридж 25 x 73 мм | N/A |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура размягчения 3 | 81°C |  |
|  | Термостойкость | 60 °C |  |
|  | Стойкость к ударным нагрузкам | 0,616 кг/м при -18°C 3,62 кг/м при 22°C |  |

Date :	  March 1996

3792 LM Adhesive

| Performance Characteristics Не для спецификации | Прочность на отсдлаивание at 22°C 4 | 23 Н/10мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на сдвиг 22°C 5 | 2.4 МПа |  |
|  | Нормальный отрыв 22°C | 3.8 МПа |  |
|  | Относительноеудлинение до разрыва | 125 % |  |
|  | Время затвердевания 6 | 40 секунд |  |
|  | 3 тест ASTM E-28-6-7. на холсте On Douglas Fir. 6 полукруглая полоска шириной 3 мм; ель - ель |

| Меры предосторожности | Пары горячего адгезива могут раздражать глаза и дыхание. Не касайтесь расплавленого адгезива и носика. Избегать длительного вдыхания паров. | Avoid eye exposure to heated product vapours. При попадании на кожу горячего адгезива немедленно сполоснуть холодной водой и закрыть чистойт тканью. Не пытайтесь удалить адгезив до приезда врача. | За дополнительной информацией по безопасности обращайтесь 3M Toxicology Department in Bracknell on (0344) 858000. |
| --- | --- | --- | --- |

3M, Jet-melt and Quadrack are trademarks of the 3M Company.