Техническая информация Март, 2007

Описание продукта

|  | 3Мтм Свинцовые ленты 420 и 421 с каучуковым адгезивом, обеспечивающим удобство при различных условиях нанесения, как в помещениях, так и вне. |
| --- | --- |

Конструкция продукта

Основа

|  | Свинцовая фольга |
| --- | --- |

Адгезив

|  | Каучуковый |
| --- | --- |

Защитный слой

(3Мтм 420)

|  | Прозрачная, легкоснимаемая пленка |
| --- | --- |

Цвет

|  | Темно-серый |
| --- | --- |

Длина рулона

| (стандартная) | 33 мм |
| --- | --- |

| Характеристики | Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией |
| --- | --- |
|  | 3М 420 |
|  | Адгезия к стали | 4,9 Н/10 мм | ASTM D-3330 |
|  | Прочность на разрыв | 35 Н/10 мм | ASTM D-3759 |
|  | Удлинение при разрыве | 12% | ASTM D-3759 |
|  | Толщина основы | 0.12 мм | ASTM D-3652 |
|  | Толщина ленты | 0.17 мм | ASTM D-3652 |
|  | Толщина защитного слоя | 0.09 мм | ASTM D-3652 |
|  | Температурный диапазон | От -54о до 106о С |
| Проницаемость для водяных паров | 1,55 г/м2 24 часа | ASTM D-3833 |

Вес

|  | 0.0375 кг/м/24 мм |
| --- | --- |
| 4М 421 |
|  | Адгезия к стали | 3,4 Н/10 мм | ASTM D-3330 |
|  | Прочность на разрыв | 26,3 Н/см | ASTM D-3759 |
|  | Удлинение при разрыве | 14% | ASTM D-3759 |
|  | Толщина основы | 0.10 мм | ASTM D-3652 |
|  | Толщина ленты | 0.14 мм | ASTM D-3652 |
|  | Температурный диапазон | От -54о до 106о С |
| Проницаемость для водяных паров | 1,55 г/м2 24 часа | ASTM D-3833 |
|  | Вес | 0.034 кг/м/24 мм |

Особенности

Крайне удобна в применении

Термические свойства позволяют использовать в широком диапазоне температур (От -54о до 106о С). Может подвергаться и более высоким температурам на короткое время

Электро- и теплопроводящая

Может быть высечена в специальных формах

Поднятие фольги в воде может быть результатом длительного температурного воздействия на продукт

Лучший результат может быть достигнут при применении на чистых, сухих поверхностях при температуре выше 0о С. Также, для лучшего контакта с поверхностью рекомендуется при нанесении использовать гладкий пластиковый шпатель (или что-то похожее). Это особенно важно при использовании ленты в гальванических процессах, где края ленты должны плотно прилегать к поверхности

Применения

Гальванические процессы

Защита от радиации

Защита от влажности

Маскирование от рентгеновских лучей

Маскирование при снятии краски

Прибавление веса (к частям ракеток, клюшек и т.п.)

Техника безопасности при использовании

Работать в защитных перчатках и/или мыть руки после использования ленты

При погружении в воду свинец медленно повышает кислотность среды

| Хранение | Хранить при нормальных условиях при температуре от 16° до 27°С и относительной влажности 40-60 % в заводской упаковке. |
| --- | --- |

| Срок хранения | Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения 18 месяцев с момента производства |
| --- | --- |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Россия
Отдел индустриальных клейких лент

121614 Москва, Россия	
ул. Крылатская,  д. 17, стр. 3

Бизнес-парк “Крылатские Холмы”

Tel:  (495) 784 7474

Fax:  (495) 784 7475

www.3Mrussia.ru