Алюминиевая клейкая лента

425 ● 426 ● 427

| Техническая информация | Апрель, 2013 |
| --- | --- |

| Описание продукта | 3М Алюминиевые клейкие ленты 425, 426 и 427 это основа из мягкой алюминиевой фольги с прозрачным акриловым адгезивом. Лента 3М 427 – версия ленты 3М 425 с защитным слоем. Лента 3М 426 - версия ленты 3М 425 в короткой намотке (3,2 метра). |
| --- | --- |

| Конструкция продукта | Основа | Адгезив | Цвет | Защитный слой | Стандартная длина рулона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мягкая алюминиевая фольга | Акриловый | Серебряный | Легко удаляемая бумага (3М 427) | 55 м |

| Физические свойства (не являются спецификацией) | Тип адгезива | Акриловый |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Мягкий алюминий |  |
|  | Толщина (ASTM D-3652) | 110 мкм |  |
|  | Защитный слой | ( Только No. 427 ) Легко удаляемая бумага. |  |
|  | Защитный слой | 80 мкм |  |
|  | Толщина основы | 80 мкм |  |
|  | Вес | .0068 кг/м/25мм |  |
|  | Цвет ленты | Серебряный |  |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21° С и 50% относительной влажности воздуха. |

| Характеристики (не являются спецификацией) | Адгезия к стали ASTM D-3330 | 5.9 Н/10мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на разрыв ASTM D-3759 | 53.7 Н/10мм |  |
|  | Относительное удлинение до разрыва ASTM D-3759 | 7 % |  |
|  | Температура эксплуатации: Максимальная Минимальная | +150 °C -54 °C |  |
|  | Пропускание водных паров | 1.55 г воды/кв.м 24 ч. |  |

| Дополнительная Информация | Основа отлично защищает от видимого и теплового излучения. Низкое пропускание водных паров позволяет использовать ленту 425 для герметизации. | Специальный постоянный адгезив, комбинированный с шероховатой грубой основой дает прекрасные свойства для длительного использования как внутри помещения, так и снаружи Используется для маскирования при нанесении электролитического покрытия алюминия. | Легко вырезается в нужный размер и форму (Лента 427) Температура эксплуатации от -55(C до 150(C . Допускает кратковременную эксплуатацию при более высоких температурах. |
| --- | --- | --- | --- |

| Порядок применения | Для получения хороших результатов ленту надо наносить на сухую, чистую поверхность при температуре выше 0°C | После нанесения необходимо прижать ленту к поверхности. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Применения | Заклеивание технологических отверстий на грузовиках и самолетах. Герметизация иллюминаторов самолетов, стекол в автотранспорте или приборах. Защита деталей от воздействия тепла и светового излучения. | Маскирование при нанесении гальванического покрытия на алюминий. Присоединение элементов систем охлаждения с целью обеспечения высокой теплоотдачи. | Склеивание фольги в рулонах. Основные применения: соединение, герметизация, спайка. |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Характеристики | Преимущества |
| --- | --- | --- |
|  | Алюминиевая фольга в качестве основы. Синтетический акриловый адгезив | Долговечность. Теплопроводность. Огнестойкость. Защита от действия воды, пыли или химических агентов. Долговечность. Уменьшают необходимость переклейки. |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: (495) 784 7474 Fax: (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |