Scotch (	431 (439)

Клейкая лента на основе алюминиевой фольги

Техническая информация

Изменения 	:   Март 1996

Выпуск	:	  Октябрь 1993

| Описание продукта | Алюминевая фольга с прозрачным акриловым адгезивом, для соединения, герметизации, склейки или маскирования. | Лента 439 отличается от 431 наличием защитного слоя. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства (не являются спецификацией) | Тип адгезива | Акриловый |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Алюминевая фольга |  |
|  | Толщина (ASTM D-3652) | 90 мкм |  |
|  | Толщина основы | 50 мкм |  |
|  | Цвет ленты | Серебряный |  |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21° С и 50% относительной влажности воздуха. |

| Характеристики (не являются спецификацией) | Адгезия к стали ASTM D-3330 | 4.4 Н/10мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на разрыв ASTM D-3759 | 3.0 Н/10мм |  |
|  | Относительное удлинение до разрыва ASTM D-3759 | 5.0 % |  |
|  | Температура эксплуатации: Максимальная | 150 °C |  |
|  | Пропускание водных паров | 1.55г воды/кв.м / 24ч |  |

| Дополнительная Информация | Основа отлично защищает от видимого и теплового излучения. | Пригодна для длительного использования как внутри помещения, так и снаружи. | Низкая степень пропускания водных паров обеспечивает отличную герметизацию. |
| --- | --- | --- | --- |

| Порядок применения | Для получения хороших результатов ленту надо наносить на сухую, чистую поверхность при температуре выше 0°C | После нанесения необходимо прижать ленту к поверхности. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Применения | Заклеивание технологических отверстий грузовиках и самолетах. Механическое соединение и склейка в основном производстве. | Присоединение элементов систем охлаждения с целью обеспечения высокой теплоотдачи. | Маскирование при нанесении гальваничесвкого покрытия на алюминий. |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Характеристики | Преимущества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа- алюминевая фольга. Акриловый адгезив | Герметичность Теплопроводность Огнестойкость Долговечность. | Защита деталей от воды, пыли или химических повреждений. Защита от тепла Защита от огня |

3M is a trademark of the 3M Company.