Виниловая лента

471/4712 (с лайнером)

Tехническая информация Июль, 2006

| Описание продукта | 3Мтм Виниловая лента 471 и 4712 это лента с разными цветами (9 цветов плюс прозрачный), виниловой основой, с каучуковым адгезивом, идеальна для разметки областей движения, обеспечения безопасности, цветовой кодировки, защиты от истирания, маскирования, герметизации, сращивания и других частых применений 3Мтм Виниловая лента 4712 это версия 3Мтм Виниловой ленты 471 с лайнером, которая может использоваться для высечки. |
| --- | --- |

| Конструкция продукта | Продукт | 3Мтм Виниловая лента 471 | 3Мтм Виниловая лента 4712 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип адгезива | Каучуковый | Каучуковый |
|  | Основа | 0.1 мм пигментированного и прозрачного винила | 0.1 мм пигментированного и прозрачного винила Лайнер – 0.028 мм бумаги премиум |
|  | Длина рулона (стандартная) | 33 м | 33 м |
|  | Цвет ленты | Желтый, белый, красный, черный, коричневый, зеленый, оранжевый, пурпурный, голубой и прозрачный | Желтый, белый, красный, черный, коричневый, зеленый, оранжевый, пурпурный, голубой и прозрачный |

| Характеристики | Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией |
| --- | --- |
|  | Свойства цветных лент: |
|  | Адгезия к нержавеющей стали | 2.5 Н/ 10 мм | ASTM D-3330 |
|  | Прочность на разрыв | 28 Н/ 10 мм | ASTM D-3759 |
|  | Удлинение при разрыве | 130% | ASTM D-3759 |
|  | Толщина основы | 0.1 мм | ASTM D-3652 |
|  | Общая толщина | 0.13 мм | ASTM D-3652 |
|  | Диапазон температур эксплуатации | 4° - 77°С |  |
|  | Свойства прозрачной ленты: |
|  | Адгезия к нержавеющей стали | 2.8 Н/10мм | ASTM D-3330 |
|  | Прочность на разрыв | 28 Н/10 мм | ASTM D-3759 |
|  | Удлинение при разрыве | 180% | ASTM D-3759 |
|  | Толщина основы | 0.1 мм | ASTM D-3652 |
|  | Общая толщина | 0.14 мм | ASTM D-3652 |

| Особенности | Пигментированные основы сохраняют свои яркие цвета даже при сильном истирании. Эластичность и способность к необратимой деформации делает ленту идеальной для нанесения на искривленные и неровные поверхности. Более долгий срок службы по сравнению с похожими продуктами, которые покрашены по поверхности Более длительные периоды между нанесением помогают увеличить продуктивность Удобна для множества неровных поверхностей Стойкость к истиранию и более долгое время службы в применении Способность к необратимой деформации обеспечивает получение нужного контура нанесения ленты при маскировании, маркировке и герметизации Простота работы, нет нужды в частом нанесении заново и улучшенный внешний вид Яркие цвета для цветовой кодировки или маркировки привлекают внимание и помогают улучшить безопасность предприятия Каучуковый клей обеспечивает хорошую адгезию к большинству поверхностей для простоты применения и прекрасной стойкости на разрыв Чистое удаление помогает сократить затраты на уборку и труд Хорошая стойкость к растворителям обеспечивает прекрасную защиту и долгий срок службы продукта |
| --- | --- |

| Порядок применения | Для достижения лучших результатов наносить на чистую, сухую поверхность при температуре от 16оС до 27оС Замечание: Хотя 3Мтм Виниловая лента 471 и 4712 стойка к большинству часто применяемых растворителей следует остерегаться кетонов, хлорированных углеводородов и сложных эфиров, содержащихся в растворителях лаков, обезжиривающих составах, растворителях красок и т.п., которые могут привести к вздутию или закручиванию основы |
| --- | --- |

| Применения | Идеальна для маскирования, обертывания или герметизации неровных или выгнутых поверхностей Прекрасна для большинства случаев, когда необходимо разметить территорию или обеспечить дополнительную безопасность Идеальна для цветовой кодировки, защиты от истирания, декора и сращивания |
| --- | --- |

| Хранение | Хранить при нормальных условиях при температуре от 16° до 27°С и относительной влажности 40-60 % в заводской упаковке. |
| --- | --- |
| Срок хранения | Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения 18 месяцев с момента производства |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: (495) 784 7474 Fax: (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |