Клейкая лента 616 для литографии

Техническая информация

Изменения :   Март 1996

Выпуск	:	  Октябрь 1993

| Описание продукта | Основа ленты 616 красного цвета пропускает свет, однако непрозрачна при фотографировании. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства ( не являются спецификацией ) | Тип адгезива | Красный, прозрачный. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | 0.04мм лента типа “Paklon" |  |
|  | Толщина (ASTM D-3652) | 70 мкм |  |
|  | Цвет ленты | Ярко-красный. |  |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21° С и 50% относительной влажности воздуха. |

| Характеристики ( не являются спецификацией ) | Адгезия к стали ASTM D-3330 | 3.9 Н/10мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на разрыв ASTM D-3759 | 50.9 Н/10мм |  |
|  | Относительное удлинение до разрыва ASTM D-3759 | 62 % |  |
|  | Температура эксплуатации: Максимальная | 50 °C |  |
|  | Пропускание водных паров | 21.7 г воды/кв. м /24ч |  |

| Порядок применения | Ленту следует наносить на сухую, чистую поверхность при температуре выше 0°C | После нанесения необходимо прижать ленту к поверхности. | Не рекомендуется, чтобы основа ленты соприкасалась с фотографической платой во время выдержки, так как может произойти окрашивание платы. |
| --- | --- | --- | --- |

| Применения | Ретуширование, монтаж и обрезка Склеивание | Области: Полиграфия Бумажная промышленность |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Характеристики | Преимущества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ярко-красная УПВХ основа ленты. Тонкая основа. Сплошная окраска основы Жесткий адгезив. | Пропускает свет. Стойкость к воздействиям окружающей среды. Уменьшает появление посторонних изображений. Долговечность и жесткость клеевого слоя. | Обеспечиавает точное позиционирование. Обеспечивает четкое изображение. Сокращает ретуширование. Не растекается и не просачивается в процессе использования или хранения. |

3M is a trademark of the 3M Company.