Односторонняя  клейкая лента на основе полипропелена 6876

Техническая информация 5/2009

| Описание продукта | Голубая полипропеленовая лента с синтетическим каучуковым адгезивом. | Синяя |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства (не являются спецификацией) | Тип адгезива | Синтетический каучуковый. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Окрашенный полипропелен |  |
|  | Толщина (ASTM D-3652) | 70 мкм |  |
|  | Толщина основы | 57 мкм |  |
|  | Цвет ленты | Синий |  |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 18-21° С и 40-50% относительной влажности воздуха. |

| Характеристики (не являются спецификацией) | Адгезия к стали ASTM D-3330 | 2.0 Н/10мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на разрыв ASTM D-3759 | 150 Н/10мм |  |
|  | Относительное удлинение до разрыва ASTM D-3759 | 35.0 % |  |
|  | Ширина рулона (длина 66 м) | 19мм 25мм 50мм |  |