Scotch-Weld(

# Конструкционный адгезив на основе эпоксидной смолы 7260 B/A

Техническая информация Декабрь 2001

| Описание продукта | 3М ScothWeldTM 7260B/A – двухкомпонентный конструкционный адгезив на основе эпоксидной смолы высокой прочности. | Демонстрирует высокую прочность на сдвиг и отслаивание и очень высокую стойкость и долговечность. | Отличная адгезия к металлам и термореактивным пластмассам, также высокая адгезия ко многим термопластичным материалам. |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства (не для спецификации) |  | Основа | Отвердитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Эпоксидная смола | Модифицированные амины |
|  | Удельная плотность | 1.30-1.36 | 1.25-1.31 |
|  | Вязкость (Па*с при 23(С) | 115 | 490 |
|  | Цвет | Черный | Белый |
|  | Соотношение компонентов По объему По весу | 100 100 | 50 45 |
|  | Время жизни при 23(С, часы 10 г 20 г | 4-6 4-6 |
|  | Время достижения транспортной прочности | 24 часа при 23°С |
|  | Срок хранения | 18 месяца с момента производства при хранении в заводской упаковке при 20°C & 50 % относительной влажности воздуха |

| Типичные характеристики (не для спецификации) | Прочность на сдвиг (МПа) | Методика EN 2243-1 |
| --- | --- | --- |
|  | Условия испытания | Условия отверждения 1 | Условия отверждения 2 | Условия отверждения 3 |
|  | -55(3(С | - | 27.7 | 27.2 |
|  | -40(2(С | 28,6 | 30.9 | 28.9 |
|  | 23(2(С | 33.5 | 35.5 | 36.6 |
|  | 70(2(С | 13.7 | 14.3 | 14.5 |
|  | 100(2(С | 6.3 | 7.0 | 6.7 |
|  | 120(3(С | 3.6 | 3.6 | 3.2 |
|  | 150(3(С | 3.0 | 2.9 | 2.4 |
| Образцы приготовлены из протравленного алюминия толщиной 1,6 мм. |

| Типичные характеристики (продолжение, не для спецификации) | Прочность на отслаивание, Н/25 мм | Методика EN 2243-2 |
| --- | --- | --- |
|  | Цикл отверждения 1 | Цикл отверждения 2 | Цикл отверждения 3 |
|  | 130 | 154 | 140 |
| Образцы приготовлены из алюминия толщиной 1.6 и 0.5 мм подвергнутого кислотному травлению. Циклы отверждения: 28 дней при 23(2(С под давлением 100 кПа в течение первых 24 часов 24 часа при 35(2(С под давлением 100 кПа 180 минут при 60-65(С под давлением 100 кПа Для получения постоянной толщины клеевого шва был использованы стеклянные шарики диаметром 300 мкм. |

| Устойчивость к воздействию внешних факторов (не для спецификации) | Прочность на сдвиг (МПа) | Методика EN 2243-1 |
| --- | --- | --- |
|  | В таблице приведены типичные результаты, полученные на алюминии толщиной 1,6 мм подвергнутом кислотному травлению после выдержки при 35(С в течение 24 часов. Измерения были проведены при 23(2(С. |
|  | Условия | Результаты тестов |
|  | Контроль (23(С, 50% отн. влажности) | 36.4(когезионный разрыв) |
|  | Сухой нагрев 750 часов (80(С) | 32.8(когезионный разрыв) |
|  | 750 часов в воде при 23(С | 34.6(когезионный разрыв) |
|  | 750 часов в реактивном топливе при 23(С | 35.3(когезионный разрыв) |
|  | 750 часов в дизельном топливе при 23(С | 34.9(когезионный разрыв) |
|  | 750 часов в гидравлическом масле при 23(С | 35.1(когезионный разрыв) |
|  | 750 часов при 70(С при относительной влажности >95% | 31.2(когезионный разрыв) |
|  | 5% соляной аэрозоль при 35(С 500 часов 750 часов 1000 часов | 33.1(когезионный разрыв)* 34.0(когезионный разрыв)* 32.9(когезионный разрыв)* |
|  | *коррозия под клеевым слоем отсутствует |

| Устойчивость к ударным нагрузкам | Приведенные ниже результаты получены в соответствии с модифицированной методикой EN 29653/ISO 9653 с использованием маятникового устройства Izod. Образцы были выдержаны при 35(С в течение 24 часов; стеклянные шарики диаметром 300 мкм использованы для получения клеевого шва контролируемой толщины. |
| --- | --- |
|  | Условия | Алюминиевые панели (кислотное травление) | Нержавеющая сталь |
|  | -40(3(С | 20.8 кДж/м2 | 29.6 кДж/м2 |
|  | 23(2(С | 29.6 кДж/м2 | 39.7 кДж/м2 |
|  | 70(2(С | 34.3 кДж/м2 | 39.2 кДж/м2 |

| Адгезионные характеристики | Приведенные ниже типичные результаты получены в соответствии с методикой EN 2243-1. Образцы были выдержаны при 35(С в течение 24 часов под давлением 100 кПа. |
| --- | --- |
| (не для спецификации) | Материал | Прочность на сдвиг, МПа | Характер разрушения |
|  | Алюминий 2024 Т3 | 29.9 | Когезионный |
|  | Алюминиевый сплав 6063 Т6 | 22.4 | Когезионный |
|  | Алюминиевый сплав 5754 Н111 | 12.5 | Разрушение материала |
|  | Холоднокатанная сталь | 16.9 | Разрушение материала |
|  | Нержавеющая сталь | 33.9 | Когезионный |
|  | Сталь с гальваническим покрытием | 35.0 | Когезионный |
|  | Феноловый стеклопластик | 17.2 | Разрушение материала (деламинация) |
|  | Полиэфирный стеклопластик | 5.9 | Разрушение материала (деламинация) |

| Нагрузка/деформация – модуль сдвига (не для спецификации) | Приведенные ниже типичные результаты получены в соответствии с методикой EN 2243-6DIN54451 на алюминиевых образцах толщиной 6 мм подвергнутых кислотному травлению. Образцы были выдержаны при 35(С в течение 24 часов под давлением 100 кПа и при 65(С в течение 120 минут под давлением 100 кПа (толщина клеевого шва 300 мкм). |
| --- | --- |
|  |  | Отверждение при 35(С | Отверждение при 65(С |
|  | Сдвиговая нагрузка, МПа | 40.5 | 42.8 |
|  | Деформация (максимальная) | 0.6 | 0.6 |
|  | Модуль сдвига, МПа | 254 | 269 |

| Дополнительная информация о продукте | Время жизни: После перемешивания смесь пригодна к использованию до тех пор, пока она не станет слишком вязкой чтобы смочить поверхности. | Время жизни и скорость отверждения сильно зависят от температуры и, до некоторой степени, от влажности; повышенные влажность и температура ускоряют отверждение адгезива | Смешанный адгезив должен быть использован в течение 4-6 часов. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование: 3М ScothWeldTM 7260B/A поставляется в двойных пластиковых картриджах созданных для использования с аппликаторами ЕРХ, или в контейнерах. | Свяжитесь с представителем 3М для выбора подходящего оборудования для нанесения. |  |
|  | Очистка: Неотвержденный адгезив может быть удален с помощью растворителя 3M Solvent No.2 | Внимание: 3M Solvent No.2 огнеопасен. | При использовании растворителей принимайте соответствующие меры безопасности. |

| Подготовка поверхности | Для успешного применения важно, чтобы поверхность была чистой, сухой, не содержащей оксидов, красок, пыли, масел и жира. Методы очистки, создающие сплошную пленку воды на поверхности обычно достаточны. Для получения соединения высокой прочности с поверхности должны быть удалены краска, пленки оксидов, масло, прочие загрязнения. Степень подготовки поверхности определяется требуемой прочностью соединения и условиями эксплуатации. |
| --- | --- |
| Хранение | Используйте первыми образцы полученные первыми. Срок хранения при комнатной температуре в оригинальной упаковке 18 месяцев. |

3M, Scotch-Weld и EPX являются торговыми знаками компании 3M.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 125445 Москва ул. Смольная д.24/Д Бизнес центр “Меридиан” Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |