Техническая информация Ноябрь, 2008

| Описание продукта | 3Мтм Всепогодная лента 838 может быть использована для большинства применений требующих длительной устойчивости к окружающей среде, таких как защита, фикасация и т.п. |
| --- | --- |

| Конструкция продукта | Тип адгезива | Акриловый |
| --- | --- | --- |
|  | Основа | Тедлар ПВФ |
|  | Ширина рулона (стандартная) | 25, 38, 50 мм |
|  | Длина рулона (стандартная) | 66 м |
|  | Цвет ленты | Белый |

| Характеристики | Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией |
| --- | --- |
|  | Адгезия к нержавеющей стали | 5,1 Н/10мм | ASTM D-3330 |
|  | Прочность на разрыв | 42 Н/10 мм | ASTM D-3759 |
|  | Удлинение при разрыве | 170% | ASTM D-3759 |
|  | Толщина основы | 0.05 мм | ASTM D-3652 |
|  | Общая толщина | 0.09 мм | ASTM D-3652 |
|  | Температурный диапаон | От -73°С до +107°С |  |

| Особенности | Прекрасная стойкость к внешним водействиям, потому что в составе ленты отсутствуют пластификаторы. Лента остается прочной и гибкой в широком диапазоне температур Свойства тедларовой пленки включают в себя превосходную стойкость к погодным условиям, механическим воздействиям, химикатам, растворителям и другим реагентам. Тедларовая пленка прочная, гибкая и устойчивая к растрескиванию |
| --- | --- |

| Применения | Герметизация стыков внешних строительных панелей, окон, дверей, а также другие применения, требующие герметиации стыков Герметизация кромки двери в душевой кабине |
| --- | --- |

| Хранение | Хранить при нормальных условиях при температуре от 16° до 27°С и относительной влажности 40-50 % в заводской упаковке. |
| --- | --- |

| Срок хранения | Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения 18 месяцев с момента производства |
| --- | --- |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: (495) 784 7474 Fax: (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |