Scotch(	8403

Клейкая лента на полиэфирной основе

Техническая информация

Изменения 	:   Март 1996

Выпуск	:	  Октябрь 1993

| Описание продукта | Полиэфирная основа прозрачного цвета с силиконовым адгезивомс зеленым пигментом. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства ( не являются спецификацией ) | Тип адгезива | Силиконовый зеленого цвета. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | 40 мкм Полиэфирная пленка. |  |
|  | Общая толщина (ASTM D-3652) | 60 мкм |  |
|  | Цвет ленты | Зеленый |  |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21° С и 50% относительной влажности воздуха. |

| Performance Characteristics Not for specification purposes | Адгезия ASTM D-3330 | 2.9 Н/10мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на разрыв ASTM D-3759 | 57.8 Н/10мм |  |
|  | Относительное удлинение до разрыва ASTM D-3759 | 150 % |  |
|  | Температура эксплуатации: Максимальная Минимальная | 177 °C - 50 °C |  |

| Дополнительная Информация | Срок хранения один год при условиях: температура около 20°C и 50% относительной влажности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Порядок применения | Для достижения наилучших результатов ленту надо наносить на сухую, чистую поверхность при температуре выше 0°C. | Для улучшения адгезии следует прижать ленту к поверхности. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Применения | Маскирование металлов при обработке кислотами или щелочами. | Высококачественное маскирование при анодировании. | Склеивание в рулоне материалов предназначенных к высокотемпературной обработке. |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Характеристка | Преимущества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полиэфирная пленка. Силиконовый адгезив. | Абразионная, температурная и химическая стойкость. Высокая термостойкость по сравнению с акриловыми клеевыми составами. Сохранение эластичности в интервале -50C до 180С | Высокая прочность и надежность склеивания. Отсутсвие размягчения, просачивания и расплывания адгезива. |

3M is a trademark of the 3M Company.