Scotch(	850

## Клейкая лента на полиэфирной основе

Техническая информация Март 1996

| Описание продукта | Прозрачная полиэфирная пленка с акриловым адгезивом. Цветные версии могут быть получены добавлением красителя в адгезив. |
| --- | --- |

| Физические свойства (не для спецификации) | Тип адгезива | Акриловый, прозрачный или окрашенный |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Полиэфирная пленка толщиной 0.02 мм. |  |
|  | Толщина (ASTM D-3652) | 50 мкм |  |
|  | Цвет ленты | Красный, черный белый, серебристый, коричневый, или прозрачный |  |
|  | Срок хранения | 24 месяца с момента поставки при хранении в заводской упаковке при 21°C и относительной влажности 50 % |

| Характеристики (не для спецификации) | Адгезия к нержавеющей стали ASTM D-3330 | 3.1 Н/10мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на разрыв ASTM D-3759 | 49.1Н/10мм |  |
|  | Относительное удлинение при разрыве ASTM D-3759 | 143 % |  |
|  | Температура эксплуатации: Максимальная Минимальная | 175 °C -50 °C |  |
|  | Пропускаемость водяных паров | 24.8 г/м2/24часа |  |

| Дополнительная информация | На большинстве поверхностей прочность соединения возрастает со временем. Продолжительное воздействие солнечного света и щелочей приводит к потере основой эластичности и прочности | Не рекомендуется хранить дольше одного года при 20(С и относительной влажности 50%. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Порядок применения | Для получения наилучших результатов, наносите ленту на чистую, сухую, непыльную поверхность при температуре не ниже 0(С. | Для улучшения адгезии следует прижать ленту к поверхности. |  |
| Применения | Склеивание и маркировка смест склейки в рулонах. Декоративная отделка. | Уплотнение, защита, нанесение наклееек. Укрепление краев. | Монтаж фотоформ. |
|  | особенности | преимущества |  |
|  | Полиэфирная пленка Акриловый адгезив. | Малая толщина, высокая прочность. Влагостойкость. Устойчивость к действию растворителей Температурная стойкость от –50 до +175(C. Устойчивость к истиранию Долговечный Не желтеет со временем. | Высокая надежность склеивания встык при минимальной толщине Защищает от проникновения влаги Возможность использования в условиях воздействия агрессивных сред. Уменьшается вероятность обрыва ленты Защищает поверхность Не происходит потери липкости клеевого слоя Сохранение внешнего вида. |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 125445 Москва ул. Смольная д.24/Д Бизнес центр “Меридиан” Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |