Техническая информация Июнь, 2009

| Описание продукта | Scotch® Лента для фиксации 8896 это высококачественная чистоудаляемая лента с основой из полипропиленовой пленки и каучукового адгезива, активировуемого давлением. Лента создана для фиксации различных частей и компонентов при производстве и транспортировке бытовой техники и электроники. Основа обеспечивает достаточную жесткость при ручном и полу-автомтическом нанесении. Адгезив специально подобран и сочетает умеренную адгезию, чистое удаление и надежность при креплении к таким поверхностям, как стекло, окрашенные металлы и пластики. Перед использованием ленты рекомендуется провести испытания на требуемых поверхностях. |
| --- | --- |

| Конструкция продукта | Тип адгезива | Каучуковый, активируемый давлением |
| --- | --- | --- |
|  | Основа | Упрочненный полипропилен |
|  | Цвет ленты | Голубой, кремовый |

| Характеристики | Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией |
| --- | --- |
|  | Адгезия к нержавеющей стали | 7,7 Н/10мм | ASTM D-3330 |
|  | Прочность на разрыв | 280 Н/10 мм | ASTM D-3759 |
|  | Удлинение при разрыве | 32% | ASTM D-3759 |
|  | Толщина | 0.12 мм | ASTM D-3652 |
|  | Стадартные ширины | 12 мм, 18 мм, 24 мм, 36 мм, 48 мм |
|  | Диаметр втулки | 76,2 мм |
|  | Длина рулона | 55 м |

| Хранение | Хранить при нормальных условиях при температуре от +4°С до +26°С и относительной влажности 40%-50 %. Хранить в чистом, сухом месте. |
| --- | --- |

| Срок хранения | Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения 18 месяцев с момента производства |
| --- | --- |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: (495) 784 7474 Fax: (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |