Самоклеящаяся лента

армированная в одном направлении

890 Scotch(

Технические характеристики

Выпуск	:   Июнь 2000

| Описание продукта | Основа ленты состоит из двуосноориентрованного полипропилена Scotch Par(, усиленного нитями из стеклоткани по длине рулона | Адгезив на основе синтетического каучука позволяет использовать ленту на различных поверхностях | Основа из двуосноориентированного полипропилена обеспечивает отличную стойкость к абразивным воздействиям, влажной среде, истиранию |
| --- | --- | --- | --- |

| Технические данные (не для спецификаций) | Тип адгезива | Синтетический каучуковый | Метод оценки параметров ленты - ASTM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Двуосноориентрованный полипропилен ScotchPro(, усиленный нитями из полиэстера в одном направлении прозрачного цвета |  |
|  | Толщина | 0,20 мм | D-3652 |
|  | Цвет ленты | Прозрачный |  |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента производства при 18- 21° С и 40 -50% относительной влажности |

| Характеристики (не для составления спецификаций) | Адгезия к стали | 5.4 N/см | D-3330 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на разрыв | 1050 N/см | D-3759 |
|  | Относительное удлинение до разрыва | 3 % | D- 3759 |
|  | Температура эксплуатации: максимальная | До 93(С |  |
|  | Ленту следует наносить на чистую, сухую поверхность. Желательно наносить ленту при комнатной температуре. В этом случае нанесенная лента легко переносит температурные воздействия, встречаемые при транспортировке и хранении товаров. |

| Cвойства | Высокая прочность ленты в поперечном и продольном направлении Обеспечивает читабельность печатной информации сквозь ленту Превосходная начальная адгезия Не стареет Обеспечивает долговечность упаковки Работает лучше чем бумажная лента во время транспортировки во внешней среде | Превосходная удерживающая способность в различных применениях |
| --- | --- | --- |

| Порядок применения | Для получения хороших результатов, ленту следует наносить на сухую чистую поверхность при температуре не ниже 0(С | После нанесения необходимо прижать ленту к поверхности. |
| --- | --- | --- |

3M is a trademark of the 3M Company.