Клеепереносящие ленты Scotch 927 и 976

Техническая информация

Изменения 	: Февраль 1996

Выпуск     :	 Октябрь 1993

| Описание продукта | Клеепереносящая лента 927 976 - версия ленты 927 для применения с аппликатором типа 3M ATG . | Акриловый адгезив малой жесткости. Характеризуется высокой начальной адгезией и хорошей прочностью соединения с большинством материалов, включая пластики | Использование 976 ленты в апликаторе ATG обеспечивает скорость, удобство и экономичность. |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства (не являются спецификацией) | Тип адгезива | Акриловый | 3M номер: A-60 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина (ASTM D-3652) |  |  |
|  | Лента Защитный слой Общая | 50 мкм 100 мкм 150 мкм |  |
|  | Защитный слой | Бумага |  |
|  | Цвет ленты | Прозрачный |  |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21°C & 50 % относительной влажности воздуха |  |

| Характеристики (не являются спецификацией) | Адгезия к стали ASTM D-3330 | 6.6 Н/10мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Устойчивость к сдвигу | Средняя |  |
|  | Температура эксплуатации: максимальная Краткая (Часы/минуты) Длительная (Дни/недели) минимальная | 120 °C 80 °C -30 °C |  |
|  | Стойкость к растворителям | Средняя |  |
|  | Устойчивость к УФ | Не рекомендуется подвергать направленному солнечному свету и другим источникам УФ- излучения. |  |

| Дополнительная информация о продукте | Адгезив имеет ограниченную стойкость к УФ-излучению. Не рекомендуется применения предполагающее прямой контакт поверхности ленты с УФ-излучением через стекло, прозрачные пластики и т.д. Допускается использование при воздействии УФ-излучения на края ленты. | Этот адгезив может использоваться для склеивания материалов, содержащих пластификаторы. Устойчивость к действию пластификаторов может быть оценена на основании изменения адгезии при выдержке в течении 5 - 7 дней при температуре 65C. | Адгезив обладает высокой когезией, не растекается и не проникаети сквозь бумажные материалы, что позволяет избежать ухудшение внешнего вида склеенных материалов. |
| --- | --- | --- | --- |

| Порядок применения | 1. Прочность адгезионной связи зависит от степени контакта клейкой ленты с поверхностью. Для создания достаточного контакта необходимо сильно прижать ленту к поверхности. 2. Соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными. | Для очистки поверхности рекомендуется использовать изопропиловый спирт. 3. Оптимальная температура нанесения ленты 20° С - 38° С. | Не рекомендуется нанесение ленты при температуре ниже 10° С по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива. Однако, если лента нанесена при нормальных условиях адгезионные свойства ленты сохраняются в широком температурном интервале. |
| --- | --- | --- | --- |

| Применение | Эти ленты применяются для соединения пластиков, в том числе низкоэнергетических, а также прочих однородных и разнородных материалов в случаях, когда необходима высокая начальная адгезия. | Склейка рулонных иатериалов: пленок, фольги, тканей, облицовочной бумаги. Крепление деталей из пеноматериалов и пластиков, тканей, фотографий. | Лента 927 соответствует требованиям государственного стандарта США, MIL-P-19824B, Amendment 1. |
| --- | --- | --- | --- |

3M is a trademark of the 3M Company.