Эластичная шумогасящая плёнка

9343

Техническая информация

| Описание продукта | 3М™ Эластичная шумогасящая лента 9343 создана для подавления шумов, вибраций, скрипов и стуков в интерьере автомобиля. Материалы, используемые сейчас для этого применения, такие как флок и войлок не эластичны и могут использоваться только на ровных поверхностях. |
| --- | --- |

| Конструкция ленты ( не являются спецификацией ) | Тип адгезива | Акриловый |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Нетканая |  |
|  | Защитный слой (лайнер) | Бумага |  |
|  | Цвет ленты | Черный |  |
|  | Длина рулона | 33 м |

| Свойства ( не являются спецификацией ) | Адгезия ASTM D-3330 | 3,0 Н/10мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на разрыв ASTM D-3759 | 8,8 Н/10мм |  |
|  | Относительное удлинение до разрыва ASTM D-3759 | 400 % |  |
|  | Толщина лайнера ASTM D-3652 | 0,15 мм |  |
|  | Толщина ленты ASTM D-3652 | 0,43 мм |  |
|  | Диапазон температур эксплуатации | От -34°C до 121°C |  |
|  | - Проходит тест на горючесть, FMVSS 302 - Соляной туман, при 90°C = 91% - Испытание на истирание (Taber Abrasion) Сухое (2000 циклов) – Нет износа Влажное (1000 циклов) – Нет износа Старение (14 дней при 82°C – 2000 циклов) – Нет износа - Адгезионные свойства – Отслаивание 90°, скорость 300 мм/мин, усиленная алюминиевой лентой Поверхность - Комн. Температура 22°C, Н/м АБС ПП Краска 20 мин. выдержка 919 612 616 72 часа выдержка 1197 767 957 |

| Особенности | - Нанесенная на части автомобильного интерьера предотвращает шум и износ - С легкостью прилегает к неровным и искревленным поверхностям, которые нуждаются в шумопоглощении, но с которыми не могут работать другие материалы - Отличный клеевой контакт. Для лучшей адгезии рекомендуется прижать ленту к поверхности - Для достижения оптимальной адгезии поверхность должна быть чистой, сухой, без следов грязи, пыли и масла. Типичные очистители – раствор Изопропиловый спирт/вода (50:50) или гептан - Рекомендуется нанесение на поверхность, которая имеет температуру выше 10°C, в противном случае адгезив может стать слишком жестким и плохо приклеиться к поверхности. |
| --- | --- |

| Хранение | Хранить при нормальных услових, при температуре +22°C, 50% относительной влажности в заводской упаковке |
| --- | --- |

| Срок хранения | Рекомендуется использовать продукт до истечения 12 месяцев с момента производства |
| --- | --- |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: (495) 784 7474 Fax: (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |