9993 Двухсторонняя полностью распускаемая лента для автоматической летучей склейки

Характеристики продукта

Обновлены 	:   October 2001

| Описание продукта | Двухсторонняя клейкая лента специально разработанная для прямолинейной автоматической склейки, снабженная полностью распускаемым акриловым адгезивом с двух сторон и легко удаляемым надсеченным бумажным лайнером (также полностью распускаемым) |
| --- | --- |

| Структура продукта | Основа | Белая надсеченная несиликонизированная бумага |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип адгезива: клеящая сторона | Акриловый с высокой липкостью и прочностью на разрыв Цвет: голубой Полностью распускаемый |  |
|  | Тип адгезива: сторона роля | Акриловый с высокой прочностью на разрыв Цвет: прозрачный Полностью распускаемый |  |
|  | Лайнер | Силиконизированная крафт бумага |  |
|  | Толщина Ленты Лайнера Доступная ширина рулона | 0.050 мм без лайнера 0.070 мм 38 мм, 50 мм |  |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при температуре 21°C (70°F) и относительной влажности воздуха |

| Физические свойства | Распускаемость* | Ленты и лайнера полная * |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сила связи | Отличная с целлюлозными волокнами |  |
| Приведенные данные требуют проверки, т.к. теплостойкость зависит от структуры бумаги, ее технических характеристик и др. показателей, которые находятся вне сферы деятельности ЗМ. | Теплостойкость | при кратковременном нагревании 50 мм: бумага < 70 г 180°C бумага > 70 г 160 °C max 1 sec air temp | при кратковременном нагревании 38 мм: papers < 70 г 150 °C |

*	Распускаемость проверяется проведением испытаний по методу TAPPI UM-213, процедура A.  Это важно для последующих весовых и количественных измерений волокон, клейкой ленты и воды. Отступление от метода проведения испытаний может привести к получению не объективных результатов.

| Условия применения | Для получения оптимальных результатов и для создания достаточного контакта необходимо сильно прижать ленту к поверхности. Рекомендуется применять резиновый ракель (ЗМ РА-1В). | Оптимальная температура нанесения ленты 21(C - 38(C (70(F - 100(F). не рекомендуется нанесение ленты при температуре ниже 10(C (50(F) по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива. | Хранение в запечатанной пластиковой упаковке защищает ленту от влаги. |
| --- | --- | --- | --- |

9993: 38 mm                                        9993: 50 mm

standard product                                  standard product

9993 Структура продукта

| Применения | Сконструирована для: летучей склейки рулей бумаги на целлюлозно-бумажном («холодный» процесс) и полиграфическом производстве | Используется при осторожном обращении для: летучей склейки ролей бумаги в целлюлозно-бумажном («горячий» процесс) и ротогравюрном производстве |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Характеристики | Преимущества | Выгоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прямолинейный рисунок склейки | Минимальный расход ленты на склейку | Минимальная стоимость склейки |
|  | Прямолинейный рисунок склейки взамен “V” или “W” рисунка | Меньше отходов бумаги при склейке Простой рисунок склейки – меньше усилий при нанесении ленты | Экономия затрат дорогой бумаги Более стабильный процесс склейки, меньшая стоимость |
|  | Сторона бумаги: адгезив с высокой прочностью на сдвиг | Минимизация или исключение «раскрытия» роля в процессе перехода на новый роль | Экономия на затратах вследствие уменьшения простоев |
|  | Сторона летучей склейки: - адгезив с высокой липкостью и прочностью на сдвиг - голубой цвет адгезива | Высокая схватываемость на больших скоростях Наглядная демонстрация готовности роля к использованию | Минимизация или исключение разрывов Исключение ошибок оператора |
|  | Очень тонкая (0,050 mm) основа | Крепкое, эластичное соединение | Минимизация или полное исключение заминов бумаги и других проблем на всех стадиях производственного цикла |
|  | Поверхность после склейки пригодна для печати | Никаких ограничений для печатного процесса | Непрерывность производственного процесса, сокращение простоев |
|  | Полностью распускаемая | Нет необходимости удаления мест склейки из печатных отходов | Повышение «ценности» отходов – меньше проблем при переработке бумаги |

# Text boxes

Базовый адгезив

Основа

Разделяющий слой

Основа

ЗМ склеивающий адгезив 913

Надсеченный бумажный лайнер