Scotch-Weld(

# EPX( Конструкционный на основе эпоксидной смолы DP100

Техническая информация Март 1996

| Описание продукта | DP100 – прозрачный двухкомпонентный конструкционный адгезив на основе эпоксидной смолы, отверждающийся при комнатной температуре. Выпускается в двойных картриджах 3М Duo-Pak для использования с аппликатором 3М EPX. | Основные свойства: Быстрое отверждение – транспортная прочность при комнатной температуре достигается через 15 минут. Прозрачность, высокая текучесть в неотвержденном состоянии и высокая стойкость к ударным нагрузкам. | Точное смешивание в пропорции 1:1. Может наноситься с автоматическим аппликатором. Предназначен для склеивания прозрачных материалов и герметизации. |
| --- | --- | --- | --- |
| Физические свойства (не для спецификации) |  | Основа | Отвердитель |
|  |  | Модифицированная эпоксидная смола | Модифицированные меркаптаны |
|  | Удельная плотность | 1.16 | 1.15 |
|  | Вязкость при 27° | 11500 сП | 13500 сП |
|  | Цвет | Прозрачный | Прозрачный |
|  | Время жизни | 3 - 5 минут при 24°С |
|  | Время достижения транспортной прочности | 15 минут при 23°С |
|  | Время полного отверждения | 24 часа |
|  | Срок хранения | 15 месяца с момента производства при хранении в заводской упаковке при 20°C & 50 % относительной влажности воздуха |
| Характеристики (не для спецификации) | Прочность (Т-расслаивание) | Измеряется на стали (0.8 мм), при 24°C. | 3.5 N/cm |

|  | Прочность на сдвиг | После отверждения в течении 5-ти дней при 24°C | Перед склеиванием поверхности были очищены растворителем, обработаны абразивным материалом и снова очищены растворителем. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МПа |
|  | Гальванизированная сталь Холоднокатанная сталь Алюминий Медь Нержавеющая сталь Латунь Акриловое стекло ПВХ Поликарбонат Неопрен/Сталь СБК/Сталь АБС Армированный пластик | 6.7 6.9 9.0 6.6 6.2 4.8 1.9 2.3 2.1 0.1 0.4 3.6 6.6 |

|  | Долговечность | Прочность (в процентах к первоначальной) после 90 дней при 90% влажности воздуха и температуре 32°C | Перед склеиванием поверхности были очищены растворителем, обработаны абразивным материалом и снова очищены растворителем. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Алюминий | 100 | Алюминий обработанный праймером EC1945 B/A | 100 |
|  | Сталь | 100 | Сталь обработанная праймером EC1945 B/A | 100 |
|  | АБС | 100 | Армированный пластик | 100 |
|  | Толщина Металлы 1.6 мм Пластики 3 мм |

| Электрические свойства | Диэлектрическая прочность | 41кВ/мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объемное сопротивление | 2.7 x 1014 Oм/см |  |

| Термические свойства | Теплопроводность Вт/(м °C) 0.180 | Коэффициент термического расширения (см/см/°C) - 50°C до 30°C 60 x 10-6 50°C до 110°C 209 x 10-6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Условия хранения | Хранить при температуре 16 - 27 °C. С увеличением температуры время хранения уменьшается. | Используйте первыми образцы полученные первыми. |  |

| Порядок применения | Поместить картридж DP100 в 3М ЕРХ аппликатор. Снять с картриджа защитный колпачок. Выпустить некоторое количество адгезива с тем, чтобы убедиться в свободном прохождении компонентов клея. Присоединить соответствующую типу адгезива смешивающую насадку. Нанести адгезив. После окончания работы оставьте насадку на картридже, или снимите ее, вытрите наконечник картриджа, и закройте крышкой. Чтобы снова использовать кратридж, снимите старую насадку с застывшим адгезивом или крышку, и присоедините новую смешивающую насадку. | Подготовка поверхности Степень подготовки поверхности зависит от требуемой прочности соединения и от предполагаемых условий эксплуатации. Для большинства пластиков (исключая материалы с низкой поверхностной энергией - полиэтилен, полипропилен, ацетали) рекомендуется протереть поверхность растворителем (очиститель поверхности 3M VHB surface cleaner), обработать абразивным материалом типа 3M Scotchbrite 7447 и снова протереть растворителем. Этот метод может быть также использован для очистки металлов и материалов с порошковым окрашиванием. Такая подготовка поверхности обеспечивает хорошую адгезию к металлам благодаря удалению масла, смол, пыли, непрочно прилегающей краски и прочих загрязнений. | Для очистки металлов может быть использована обработка мелкозернистой шкуркой. Для металлов эксплуатирующихся в условиях повышенной влажности рекомендуется перед склеиванием обработать металл праймером 3M Scotch-Weld 3901. Сочетание химической обработки поверхности с применением праймера обеспечат наибольшую долговечность соединения. Удаление остатков адгезива Остатки адгезива могут быть удалены следующими растворителями: 1) 3M VHB Surface Cleaner (очиститель на основе изопропилового спирта) 2) 3M Scotch-Grip Solvent (очиститель на основе кетонов) 3) 3M Industrial Cleaner (аэрозоль) |
| --- | --- | --- | --- |

| Информация по безопасности | Внимание! Вызывает раздражение глаз и кожи. Избегать попадания на кожу и в глаза. При работе использовать средства защиты глаз и перчатки. Избегать продолжительного вдыхания паров. Избегать вдыхания пыли при механической очистке твердого адгезива. | Первая помощь: При попадании в глаза: немедленно промыть большим количеством воды в течение 15 минут сохраняя глаза открытыми. Вызвать врача. | При попадании на кожу: Промыть большим количеством теплой воды с мылом. |
| --- | --- | --- | --- |

3M, Scotch-Weld и EPX являются торговыми знаками компании 3M.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 125445 Москва ул. Смольная д.24/Д Бизнес центр “Меридиан” Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |