Scotch-Weld™

EPXTM Конструкционный адгезив на основе эпоксидной смолы DP-490

Техническая информация Март 1996

| Описание продукта | 3M™ Scotch-Weld™ конструкционный адгезив на основе эпоксидной смолы DP-490 – черный, тиксотропный двухкомпонентный конструкционный адгезив на основе эпоксидной смолы, отверждаемый при комнатной температуре. Он разработан для приложений, требующих особо высокой прочности; демонстрирует отличные характеристики при соединении композитных материалов. Обладает высокой устойчивостью к воздействию высоких температур и окружающей среды. |
| --- | --- |

| Физические свойства | Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации |
| --- | --- |
|  |  | Основа | Отвердитель |
|  |  | Эпоксидная смола |  |
|  | Консистенция | неоседающая паста | неоседающая паста |
|  | Удельная плотность | 1.00 | 1.00 |
|  | Соотношение компонентов по весу: | 100 | 50 |
|  | по объему | 100 | 50 |
|  | Цвет | Черный | Желтоватый |
|  | Время жизни | не менее 1.5 часов при 23(С |
|  | Время достижения транспортной прочности | 4-6 часов при 23(С |
|  | Время достижения максимальной прочности | 7 дней |
|  | Срок хранения | 15 месяцев со дня поставки 3М при хранении в оригинальной упаковке при 21(С и 50% влажности. Повышенная температура сокращает срок хранения. |

| Типичные характеристики | Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации |
| --- | --- |
| Свойства отвержденного адгезива | Были использованы следующие условия отверждения: | Цикл отверждения 1- 7 дней при 23( Цикл отверждения 2- 24 часа при 23(, 1 час при 80(С |
|  | Термостойкость при нагрузках на сдвиг (BS550 C5) и отслаивание (BS 5350 C9); материал - алюминий, подвергнутый кислотному травлению |
|  | Температура, (С | Прочность на сдвиг, МПа (1) | Прочность на сдвиг, МПа (2) | Прочность на отслаивание, Н/см |
|  | -55 | 23.7 | 31.6 | - |
|  | 23 | 30.2 | 28.7 | 92.4 |
|  | 80 | 11.9 | 12.7 | 73.2 |
|  | 120 | 2.8 | 3.2 | - |
|  | 150 | 1.9 | 1.7 | - |
|  | Устойчивость к внешним воздействиям (образцы алюминия, подвергнутого кислотному травлению) |
|  | Условия | Прочность на сдвиг, Н/мм2 |
|  | Контрольный образец (комнатная температура) | 26.2 |
|  | 750 часов в воде при 23(С | 25.6 |
|  | 750 часов при 50С и влажности 50% | 22.0 |
|  | 750 часов при 120(С | 25.3 |
|  | 120 часов при 175(С | 29.6 |
|  | 750 часов топливо JP-4 | 28.7 |
|  | 750 часов гидравлическое масло при 23(С | 29.5 |

| Типичные характеристики (продолжение) | DP-490 демонстрирует хорошую адгезию к многим пластикам даже при простом обезжиривании растворителем. | Адгезия может быть увеличена абразивной обработкой и/или использованием праймера Scotch-Weld-3901. |
| --- | --- | --- |
|  | Пластик | Прочность на сдвиг (Н/мм2) |
|  | Эпоксидный углепластик | 36.1 (когезионный разрыв) |
|  | Полиэфир | 4.3 (разрушение материала) |
|  | Фенольный стеклопластик | 30.3 (когезионный разрыв) |
|  | АБС | 3.2 (разрушение материала) |
|  | ПВХ | 2.9(разрушение материала) |
|  | Azloy (поликарбонат армированный стекловолокном) | 3.0 (адгезионный отрыв) |
|  | Valox (полиэтилентерефталат армированный стекловолокном) | 1.4 (разрушение материала) |
|  | ПММА | 3.7 (адгезионный отрыв) |
| Информация по применению | Для использования просто вставьте картридж в ЕРХ аппликатор и установите толкатель в цилиндры легким давлением рычага. Снимите крышку аппликатора и выдавите немного адгезива, чтобы убедиться, что содержимое обеих частей картриджа свободно выходит наружу. Для автоматического перемешивания присоедините перемешивающую насадку ЕРХ (не менее 20 элементов) и наносите адгезив. После использования или оставьте насадку для хранения, или удалите насадку, протрите картридж и закройте его крышкой. Чтобы продолжить использовать картридж, удалите насадку с отвержденным адгезивом или крышку и присоедините новую насадку. |
| Подготовка поверхности | Для получения прочного соединения все поверхности должны быть чистыми сухими, без краски, оксидных плёнок, масел, пыли, релизов и т.п. Степень подготовки зависит от желаемой прочности и стойкости к воздействию окружающей среды. Для большинства пластиков протирка очистителем поверхности 3M VHB surface cleaner с последующей абразивной обработкой и протиркой очистителем поверхности дает хорошие результаты (но не в случае ацеталя, полиэтилена, полипропилена и других материалов с низкой поверхностной энергией). Это также применимо к поверхностям, окрашенным порошковой краской. Такая обработка поверхности обычно дает хорошую адгезию к металлам. Если металлическое изделие предполагается эксплуатировать в условиях повышенной влажности, рекомендуется дополнительная обработка поверхности праймером 3M Scotch- Weld 3901. |
| Хранение | Храните продукт при температуре 15-25(С |
| Информация по безопасности | Внимание! Вызывает раздражение глаз и кожи. Избегать попадания на кожу и в глаза. При работе использовать средства защиты глаз и перчатки. | Избегать продолжительного вдыхания паров. Избегать вдыхания пыли при механической очистке твердого адгезива. | При попадании в глаза: немедленно промыть большим количеством воды в течение 15 минут сохраняя глаза открытыми. Вызвать врача. При попадании на кожу: Промыть большим количеством теплой воды с мылом. |

3M, EPX, Duo-Pak, and Scotch-Weld  - торговые марки 3M Company.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю  следует провести собственные испытания  с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент Москва,125445 Ул. Смольная 24/Д Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |