Scotch-Weld™

Акриловый адгезив DP-810

Технический бюллютень

Дополнено: Февраль 2000

Выпущено:    Январь 1999

| Описание продукта | Адгезив 3М Scotch-Weld DP810 – двухкомпонентный акриловый адгезив со значительно меньшим запахом, чем другие акриловые адгезивы, соотношение компонентов 1:1. | DP810 обладает отличной прочностью на сдвиг и на отслаивание в сочетании с хорошей ударной прочностью и долговечностью. DP810 позволяет быстро соединять большинство металлов, керамику, резину, пластики и дерево при минимальной подготовке поверхности. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Характерные особенности | прочное долговечное соединение минимальная подготовка поверхности транспортная прочность за 10 минут | клеит нержавеющую сталь акриловый адгезив с минимальным запахом | время жизни 10 минут отличная прочность на сдвиг и отслаивание |
| Физические свойства |  | Основа | Отвердитель |
|  | Тип | Акриловая | акриловый |
|  | Плотность | 1,07 | 1,07 |
|  | Вязкость (сПуазы)1 при 23(С | 20 000 | 20000 |
|  | Цвет | Зелёный | Белый |
|  | Время жизни в смешивающей насадке2 при 23(С | 8 минут |  |
|  | Время достижения транспортной прочности (0,35Мпа-сдвиг) при 23(С | 10 минут |  |
|  | Открытое время нанесенной смеси2 (3мм капля) при 23(С | 10 минут |  |
|  | Соотношение компонентов | По массе 1:1 По объёму 1:1 |  |
|  | Срок хранения | 6 месяцев с даты продажи 3М при хранении в заводской упаковке при 4°C или ниже. |
|  |  | Дополнено: Февраль 2000 Акриловый адгезив DP810 |
| Физические свойства отвержденного клея | Цвет | Зелёный |
|  | Твердость по Шору | 78 |
|  | Время полного отверждения клеевой шов при 23(С | 6 часов |
|  | Ускоренное отверждение клеевой шов при 66(С | 10 минут |
| Основные характеристики не для спеификации | Прочность на сдвиг3 для различных материалов |
|  |  | МПа |
|  | Алюминий (абразивная обработка Р120) | 31,3 |
|  | Алюминий травлёный | 29,9 |
|  | Алюминий травлёный с масляными загрязнениями | 26,3 |
|  | Алюминий (очистка – метилэтилкетон) | 25,6 |
|  | Нержавеющая сталь с масляными загрязнениями | 24,9 |
|  | Холоднокатанная сталь с масляными загрязнениями | 22,0 |
|  | Холоднокатанная сталь (ХКС) (очистка – метилэтилкетон) | 22,0 |
|  | Гальванизированная сталь | 24,9 |
|  | FR-4 стеклопластик на эпоксидной основе | 27 |
|  | Стеклопластики | 11,7 |
|  | АБС | 4,2 |
|  | ПВХ | 7,1 |
|  | Поликарбонат | 6,0 |
|  | ПММА | 7,8 |
|  | Древесина хвойных пород | 11,4 |
|  | Прочность на сдвиг3 ХКС/ХКС после 7 дней погружения |  |
|  | Среда | Мпа |
|  | Контрольный образец (без погружения) | 22,0 |
|  | Толуол | 19,6 |
|  | Машинное масло | 22,0 |
|  | Изопропиловый спирт | 18,5 |
|  | Бензин | 20,3 |
|  | 1,1,1 – трихлорэтан | 20,3 |
|  | 10 % HCl (соляная кислота) | 19,9 |
|  | МЭК (метилэтилкетон) | 3,9 |
|  | Ацетон | Не рекомендуется |
|  |  | Дополнено: Февраль 2000 Акриловый адгезив DP810 |
|  | Прочность на сдвиг3 FR-4/FR-4 после выдержки при различных условиях окружающей среды |  |
|  | Условия | Мпа |
|  | Контрольный образец (при комнатной температуре) | 27,0 |
|  | 120(С - 2 недели | 27,0 |
|  | 90(С и 90% отн. влажность - 2 недели | 14,9 |
|  | Водопроводная вода 23(С – 1 неделя | 26,3 |
|  | Прочность на сдвиг3 ХКС/ХКС после выдержки при различных условиях окружающей среды |  |
|  | Условия | Мпа |
|  | Контрольный образец (при комнатной температуре) | 22,0 |
|  | 120(С - 2 недели | 6,4 |
|  | 90(С и 90% отн. влажность - 2 недели | 2,1 |
|  | Водопроводная вода 23(С – 1 неделя | 20,6 |
|  | Прочность на сдвиг3 травленый алюминий при различных температурах |  |
|  | Условия | Мпа |
|  | -55(С | 8,5 |
|  | 23(С | 29,9 |
|  | 83(С | 3,5 |
|  | 93(С | 2,1 |
|  | Прочность на сдвиг3 масляные поверхности после выдержки при различных условиях окружающей среды |  |
|  | Условия | Мпа |
|  | Травленый алюминий (масл.) 49(С 100% отн.вл. – 4 недели | 16,0 |
|  | Нержавеющая сталь 49(С 100% отн.вл. – 4 недели | 17,8 |
|  | Травленый алюминий (масл.) 93(С 100% отн. вл. – 2 недели | 8,9 |
|  | ХКС (масл.) 49(С 100% отн.вл. – 2 недели | 10,3 |
|  |  | Дополнено: Февраль 2000 Акриловый адгезив DP810 |
|  | Отслаивание 180(5 |  |
|  | Материалы | Температура | Н/10мм |
|  | Травл. Al / Травл. Al | -55(С | 3,5 |
|  | Травл. Al / Травл. Al | -29(С | 43,8 |
|  | Травл. Al / Травл. Al | 23(С | 52,6 |
|  | Травл. Al / Травл. Al | 38(С | 59,6 |
|  | Травл. Al / Травл. Al | 54(С | 61,3 |
|  | Травл. Al / Травл. Al | 65(С | 57,8 |
|  | Травл. Al / Травл. Al | 83(С | 43,8 |
|  | Неопрен / ХКС | 23(С | 29,8** |
|  | Нитрил / ХКС | 23(С | 38,5** |
|  | Красный БСК*/ХКС | 23(С | 38,5** |
|  | Чёрный БСК*/ХКС | 23(С | 45,5** |
|  | *бутадиен-стирольный каучук **пластические деформации каучука при указанных значениях |
|  | Динамика нарастания прочности – сдвиг3 |
|  | Время с момента соединения до испытаний | Мпа |
|  | 10 минут | 0,35 |
|  | 12 минут | 1,7 |
|  | 20 минут | 14,2 |
|  | 1 час | 18,8 |
|  | 2 часа | 20,3 |
|  | 4 часа | 27,4 |
|  | 8 часов | 29,9 |
|  | 24 часа | 29,9 |
| Методы испытаний и примечания | Вязкость получена по Брукфельду, DV-II, шпиндель #7, 20 об/мин. при 24(С. Время в минутах перехода адгезива в гелеобразное состояние при 24(С Метод испытаний на сдвиг: прочность на сдвиг определялась в соответсвии с ASTM-D 1002-72, размеры образцов 25ммх100ммх3мм, площадь соединения 325мм2, если не оговорено другое, то образцы соединялись сами на себя, отверждение не менее 6 часов при 24(С до испытаний. | Данные собирались при помощи Механического тестера Sintech 5GL с ячейками 2000# и 5000#. Скорость 2,54 мм в минуту. Если нет других оговорок, то прочность измерялась при 24(С. Тесты в пазличных средах проводились путём погружения образцов,приготовленных в соответсвии с описанием в пункте 3. | Тест на отслаивание (ASTM D1876-61T) FPL, алюминий 0,8мм, толщина клеевого шва 0.4, скорость раздвижения зажимов 500 мм/мин, все соединения отверждались не менее 6 часов при 24(С до испытаний. |
| Условия хранения | Картриджи хранить при температуре 4(С или ниже. |
| Подготовка поверхности | Scotch-Weld™ акриловый адгезив DP-810 может соединять замасленные металлы, пластики и другие материалы с минимальной подготовкой поверхности. Однако все поверхности должны быть чистыми сухими, без краски, оксидных плёнок, масел, пыли, релизов и т.п. Степень подготовки зависит от желаемой прочности и стойкости к воздействию окружающей среды. Предлагаются следующие способы подготовки поверхностей: Сталь и алюминий. Протереть изопропиловым спиртом или ацетоном* Абразивная обработка (градация P180 и тоньше) или пескоструить. Протереть снова изопропиловым спиртом или ацетоном, чтобы удалить продукты сошлифовки. Пластики и Каучуки. Протереть изопропиловым спиртом.* Абразивная обработка (P180 и тоньше) Удалить продукт сошлифовки использую изопропиловый спирт.* Стекло Протереть ацетоном.* Нанести очень тонкий слой грунта Scotch-Weld 3901 на стекло и сушить не менее 30 минут при 24(С. * При использовании растворителей, убедитесь в отстутсвии источников огня и следуйте рекомендациям изготовителей . |
| Рекомендации по использованию и удалению излишков | Вставте картридж в аппликатор. Снимите колпачок Присоедините смешивающую насадку и наносите клей. Снимите насадку после работы. ПРОТРИТЕ НОСИК КАРТРИДЖА ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАКРОЙТЕ КОЛПАЧКОМ. Очистка: Излишки незастывшегоадгезива могут быть удалены с помощью Scotch-Grip Solvent #2 Прим.: Solvent #2 горюч, соблюдайте меры предосторожности при работу с ним |

3M, EPX, Duo-Pak, Scotch-Grip, Scotchbrite and Scotch-Weld  - торговые марки 3M Company.

Техническая информация, данные, рекомендации и другие утверждения приведенные в документе основаны на испытаниях и опыте, которые 3М считает достоверными, но полнота и абсолютная точность не гарантируется. Пожалуйста, удостовертесь, что данный продукт подходит для Вашего частного применения.

Использование продукта. Пожалуйста помните, что на работу продукта в каждом частном случае влияет множество различных факторов. Свойства материала на который клеится продукт, подготовка поверхности, тип выбранного продукта, длительность и среда, в которой должен работать продукт – вот далеко неполный перечень факторов влияющих на работу продукта. Некоторые факторы могут быть известны только самому пользователю, поэтому пользователь продукта должен убедится в том что данный продукт подходит для данного применения.

3

Отдел адгезивов.